项目需求表
	产品名称
	参考样式图
	相关参数要求
	单位
	数量
	控制单价

	不锈钢餐桌
	[image: image1.png]



	餐桌规格：长1200mm*宽600mm*高760mm±10mm 
2.餐桌材质及技术要求：

①桌面表面采用304*0.6mm不锈钢材质一次拉深成型，内衬18mm多层实木板，不锈钢表面与塑料包边平整、桌面不积水，尺寸为长1200*宽600厚20mm，双鸭嘴边，四周倒安全圆角。

②餐桌主体材料不锈钢（厚1.2mm），着地脚立柱50mm*50mm*1.2mm焊接成型。桌面及凳面下框架均采用规格50㎜×50㎜的304不锈钢，壁厚1.2㎜，桌面高750mm~760㎜，凳面高420㎜。

③凳面采用不锈钢凳面，凳面长度为1100mm，宽度230mm，边厚20mm，圆弧不割手。

④脚套：PP塑料经大型注塑机一次注塑成型，其款式为正方形型落地，稳固美观，其特点：美观、高档、耐磨、抗老化、确保不划伤地面。

⑤螺丝：国际不锈钢螺丝，防松螺帽，焊接点需采用PP塑料注塑成型塑料、保护焊接点、美观大方。

3、不锈钢管材焊接拼缝处应无明显缝隙，焊接点采用一次成型全新塑料保护盖住（所有焊接用氩弧焊焊接）。焊接处应无错位焊、虚焊、焊穿、无杂渣、气孔、焊瘤；在接触人体部分不得有毛刺、刃口或棱角。

★提供符合GB/T3280-2015标准的不锈钢板检测报告其中化学成分C（%）≤0.07，Si（%）≤0.75,Mn（%）≤2.00,P（%）≤0.045,S（%）≤0.030,Cr（%）17.5-19.5,Ni（%）8.0-10.5。

	张
	40
	1300.00元/张


